Taktiles Leitsystem

nach Vorgabe DB Station & Service AG

und DBSV

.... Stück

Taktiler Leitstreifen aus Betonwerksteinplatten nach EN 1339, gem. RiL 813.0201

und Anwendungsvorgabe des DBSV, Anforderungsmerkmale nach DIN 32984,

Beton C 60/75 nach EN 206-1, XF 4, Eigenschaften D,U,I nach EN 1339, mit

trapezförmiger Rillierung, Rillenabstand 42 mm, rutschsicher in allen Richtungen,

reinigungsfreundlich, Farbe weiß, liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        300 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	       17,5 kg

.... Stück

Aufmerksamkeitsfeld aus Betonwerksteinplatten nach EN 1339, gem. RiL 813.0201

und Anwendungsvorgabe des DBSV, Anforderungsmerkmale nach DIN 32984,

Beton C 60/75 nach EN 206-1, XF 4, Eigenschaften D,U,I nach EN 1339, mit

Noppenstruktur Kegelstumpf diagonal, 50 Noppen, rutschsicher in allen Richtungen,

reinigungsfreundlich, Farbe weiß, liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        300 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	       17,5 kg

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

Oberfläche		Länge		Breite		Dicke		Gewicht

in mm		in mm		in mm		in kg

Trapezrille 42 mm	300		300		  30		7

Trapezrille 42 mm	300		300		  40		9

Trapezrille 42 mm	300		300		  50		11,5

Trapezrille 42 mm	300		300		  60		14

Trapezrille 42 mm	300		300		  80		17,5

Trapezrille 42 mm	300		300		100		22,0

Trapezrille 50 mm	250		250		  70		10,6

Noppe diagonal		300		300		  30		7

Noppe diagonal		300		300		  40		9

Noppe diagonal		300		300		  50		11,5

Noppe diagonal		300		300		  60		14

Noppe diagonal		300		300		100		22,0

Noppe diagonal		250		250		70		10,6

Lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.