Querungsbord mit Noppenprofil

Grundtypen

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, T, I,

mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 100/30/15-18 cm, Grundstein

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,8 cm

Breite		        30 cm

Dicke		   15-18 cm

Gewicht	       117 kg

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, T, I,

mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/15-18 cm, halber Stein

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     49,5 cm

Breite		        30 cm

Dicke		   15-18 cm

Gewicht	         58 kg

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, T, I,

mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 25/30/15-18 cm, Kurzstein

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        25 cm

Breite		        30 cm

Dicke		   15-18 cm

Gewicht	         29 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.