Querungsbord mit Noppenprofil

Übergang auf R5

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/15-18-21 cm, Übergang links auf r5

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           50 cm

Breite		           30 cm

Dicke		 15-18-21 cm

Gewicht	            66 kg

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/15-18-21 cm, Übergang rechts auf r5

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           50 cm

Breite		           30 cm

Dicke		 15-18-21 cm

Gewicht	           66 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.