Sonderbord Bushaltestelle EH18

Seiteneinlauf Klasse C250

.... Stück

Seiteneinlauf für Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach

EN 1340, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, Außenmaße L/B/H 50/67/33 cm

bestehend aus:

- Bodenteil aus Beton mit Verschiebesicherung und

Aussparung für Schmutzfänger

- Seiteneinlauf Kl. C250 Stahl verzinkt

- Deckel Kl. C250 Stahl verzinkt mit Betonfüllung

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        50 cm

Breite		        67 cm

Höhe		        33 cm

Gewicht	       149 kg