Bordstein Adapter

von R2 auf R5

.... Stück

Bordstein Adapter aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, Farbe lichtgrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/15/19-22 cm, Adapter links von r2 auf r5

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		              50 cm

Breite		              15 cm

Höhe		         19-22 cm

Gewicht	               37 kg

.... Stück

Bordstein Adapter aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, Farbe lichtgrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/15/19-22 cm, Adapter rechts von r2 auf r5

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		              50 cm

Breite		              15 cm

Höhe		         19-22 cm

Gewicht	               37 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.