Sonderbord Bushaltestelle EH16/18

Flachborde für Einfahrten und Überwege

.... Stück

Flachbord für Einfahrten und Überwege aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

OKS +3 cm, Außenmaße L/B/H 99,7/43,5/18 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,7 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		        18 cm

Gewicht	       185 kg

.... Stück

Flachbord für Einfahrten und Überwege aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

OKS +1 cm, Außenmaße L/B/H 99,7/43,5/16 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,7 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		        16 cm

Gewicht	       168 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.