Kantenstein mit Noppenprofil

Übergang ohne Gefälle auf Hochbord

.... Stück

Kantenstein aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe lichtgrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/21 cm, Übergang ohne Gefälle links auf HB 483

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           50 cm

Breite		           30 cm

Dicke		           21 cm

Gewicht	           78 kg

.... Stück

Kantenstein aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe lichtgrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/21 cm, Übergang ohne Gefälle rechts auf HB 483

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           50 cm

Breite		           30 cm

Dicke		           21 cm

Gewicht	           78 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.